宜昌市学生服产品质量监督抽查实施细则 ( 2024 年版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表 1 抽取数量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品种类 | 抽样数量 (件/条/套) | 检验样品数量 (件/条/套) | 备样数量 (件/条/套) |
| 学生服 | 8 | 4 | 4 |

2 检验依据

表 2 检验项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912. 1-2009 |
| 2 | pH 值 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011  GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 纤维含量 | FZ/T 01057. 1-2007  /  FZ/T 01057.2-2007  FZ/T 01057.3-2007  FZ/T 01057.4-2007  FZ/T 01057.6-2007  FZ/T 01057.8-2012  GB/T 2910. 1-2009  GB/T 2910.2-2009  GB/T 2910.3-2009  GB/T 2910.4-2009  GB/T 2910.5-2009  GB/T 2910.6-2009  GB/T 2910.7-2009  GB/T 2910.8-2009  GB/T 2910.9-2009  GB/T 2910. 10-2009  GB/T 2910. 11-2009  GB/T 2910. 12-2009  GB/T 2910. 14-2009  GB/T 2910. 16-2009  GB/T 2910. 17-2009  GB/T 2910. 18-2009  GB/T 2910.20-2009  GB/T 2910.21-2009  GB T 2910 22-2009 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
|  |  | GB/T 2910.24-2009  GB/T 2910. 101-2009  GB/T 16988-2013  GB/T 38015-2019  FZ/T 01101-2008  FZ/T 01112-2012  FZ/T 01026-2017  FZ/T 01095-2002  FZ/T 30003-2009 |
| 10 | 附件抗拉强力 | GB 31701-2015 |
| 11 | 绳带要求 | GB 31701-2015 |
| 12 | 附件锐利性 | GB/T 31702-2015 |
| 13 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 3921-2008 |
| 14 | 耐光、汗复合色牢度 | GB/T 14576-2009 |
| 15 | 耐光色牢度 | GB/T 8427-2019 |
| 16 | 起球 | GB/T 4802. 1-2008  GB/T 4802.3-2008 |
| 17 | 逆反射系数 a | GB/T 28468-2012 附录 A |
| 18 | 接缝强力 | GB/T 13773. 1-2008  FZ/T 01031-2016  GB/T 3923. 1-2013  相应产品标准 |
| 19 | 接缝处纱线滑移b | GB/T 13773.2-2008  相应产品标准 |
| 20 | 顶破强力 c | GB/T 19976-2005 |
| 21 | 拼接互染程度 | GB/T 22854-2009 附录 B |
| a 仅考核含有反光标志的学生服。  b 仅考核机织类产品。  c 仅考核针织类产品。 | | |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单 (不包括勘误的内容) 或修订版不适用于本细 则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

GB/T 22854-2009 针织学生服

GB/T 23328-2009 机织学生服

GB/T 28468-2012 中小学生交通安全反光校服

GB/T 31888-2015 中小学生校服

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任 一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明 示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应 以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不 参与判定。